环境保护科学技术奖提名项目公示内容

一、项目名称：赤泥低成本脱碱与全组分综合利用关键技术及应用

二、提名奖项和等级：环境保护科学技术发明奖、一等奖

三、主要完成单位：中国地质大学（北京）、北京科技大学、中铝郑州有色金属研究院有限公司

四、主要完成人：张以河、刘晓明、吕凤柱、张娜、王新珂、刘万超

五、提名者：中国环境科学学会固体废物分会

六、项目简介：（1000字左右项目简介，包括创新点等与申报相关的关键内容）

该发明的核心理念是“以废治废”，面向赤泥强碱性和资源化利用世界性难题，通过协同处理技术，原创性地将赤泥与燃煤排放等酸性废气治理结合，实现资源化利用。2023年我国累计堆存赤泥10亿吨、每年新增超过1亿吨，利用率偏低。该技术不仅减少环境污染，还充分利用赤泥中的有效成分，发明了赤泥低成本脱碱技术、改性分质利用、水处理絮凝剂、赤泥基胶凝材料、高分子复合材料、陶粒、保温材料、装配式建材、道路材料生产和选铁等技术，实现了该领域的产业化应用，拓展了赤泥资源全组分利用及其在环保和材料化利用的有效途径，解决了赤泥全组分利用这一世界性难题，发明了系列关键技术，引领了国内外赤泥综合利用领域的发展，为我国的赤泥绿色利用领域居于国际领先地位做出突出贡献，具有显著的社会、环境和经济效益。

（1）赤泥低成本脱碱及衍生产品在大气、水处理和土壤治理中的应用技术

赤泥的高碱性和化学成分复杂性是其资源化利用的首要难题。该技术发明利用赤泥固废与燃煤烟气协同处理，以及对赤泥进行有价元素综合利用，其先进性在于：（1）利用燃煤排放的酸性废气中的SO2、CO2作为强碱性赤泥脱碱原料，节省或降低传统石灰法或镁法脱硫装置费和运行费，同时还降低传统催化剂脱硝成本，通过赤泥吸附烟气中的CO2，为碳减排奠定基础。（2）充分利用赤泥中的铁、铝元素，制备水处理用多元絮凝剂产品。（3）利用赤泥酸浸渣及铁尾矿等固废，通过创新工艺制备矿物缓释肥，将固废中的Mg、Ca、Si等元素转化为能被植物根系吸收的成分，显著提高肥效。有关发明在 “赤泥低成本处理与资源化关键技术及示范” 项目中得到验证。

（2）赤泥选铁及其在建筑领域大规模和高值化应用技术

该技术发明了湿赤泥等固废均化分散新技术，开发了可靠性高、可操作性强的赤泥等固废制备公路水稳层材料、复合微粉、胶凝材料、免烧砖、轻质墙体材料和矿山充填材料等绿色低碳建筑材料的施工工艺，避免了赤泥干燥和脱碱的难题，大幅提高了固废掺加量，降低了制备成本，同时有效的控制了固废产品对环境的影响，初步实现了多种工业固废的“全组分-清洁-低成本”协同利用。所制备的赤泥基胶凝材料、公路水稳层材料、免烧砖、矿山充填材料和轻质墙体材料等绿色低碳建筑材料，在产品性能和环境性能符合相关标准的前提下，生产成本普遍降低20-50%，具有显著的社会和经济效益。

（3）赤泥等多元固废填充高分子复合材料制备技术

发明了以赤泥为主，协同多种固体废弃物大宗利用思路，契合固废资源化高值化利用理念，获得了赤泥在聚烯烃等高分子基体中的行为表现及对复合材料力学和热性能影响规律，并凝炼了纤维增韧及抗冲击改性剂增韧机制及偶联剂表面改性机理，配合煤矸石和宣纸废渣等固体废弃物理化特性，获得了多元固废填充赤泥高分子复合材料性能变化规律，制备了具有低成本、易加工、高强度、耐热、保温等优异性能的赤泥高分子复合材料制品，诸如地板、墙板等板材和管、托盘、栅栏、中空木方、中空地板等型材制品，并研发出连续化生产技术，具有显著的社会、环境和经济效益。

（4）多级发泡法赤泥基烧结多孔材料的制备和应用

该成果主要是利用赤泥多组分协同机制，以廉价的固废为发泡剂(如烟尘碳粉)，通过物理和化学发泡结合法或二次发泡法（室温发泡和高温发泡法），通过高温烧结制备孔隙率和强度均较高的多孔保温材料、蜂窝、水处理滤料，发明人通过在材料中形成不同级别孔径的方法，解决了利用固废制备多孔材料高孔隙率和高强度不能同时兼顾的问题此技术形成的产品不仅避免了赤泥产品泛碱对环境的危害，而且产品廉价且综合性能良好。满足该产品在本领域的技术和环境要求，具有较好的环境和经济效益。